Liejama akmenukų mišinio danga su vandeniui laidžiu paviršiumi

Rekomenduojamos konstrukcijos Addaset, Addabound, Terrabound liejamų dangoms

Pėsčiųjų ir dviračių takai

Tipinis bazinis įrengimas pėsčiųjų takams, dviračių takams, parkams, skverams ir kitoms pėsčiųjų eismui skirtoms zonoms

| Liejama Addagrip akmenukų danga Addagrip patvirtintų montuotojų rankiniu būdu išlieta ir glaistyklėmis iki lygios apdailos išlyginta danga. Asfalto / betono dangos sluoksnis Kitų rangovų išlietas asfalto / betono sluoksnio danga su minimaliu 1,5% nuolydžiu Sutankintos skaldos sluoksnio danga Kitų rangovų įrengtas dolomito skaldos (0-32) sluoksnio danga su minimaliu 1,5% nuolydžiu Smėlio dangos sluoksnis Kitų rangovų įrengtas smėlio sluoksnis su minimaliu 1,5% nuolydžiu Uždengiama geotekstilinė danga (jeigu reikalaujama) Sutankintas gruntas (žemė) |  | Tipinis liejamos dangos paviršiaus storis: 3 mm frakcijos užpildo minimalus dangos storis 16 mm 6 mm frakcijos užpildo minimalus dangos storis 18 mm 10 mm frakcijos užpildo minimalus dangos storis 24 mm Pagal specifikacijas inžinierių suprojektuotas viršutinis asfaltbetonio / betono dangos sluoksnis. Rekomenduojamas dangos storis nuo 50 mm. Pagal specifikacijas inžinierių suprojektuotas dolomito skaldos sluoksnis. Rekomenduojamas dangos storis 50-150 mm. Pagal specifikacijas inžinierių suprojektuotas apatinis šalčiui atsparus, sutankintas smėlio/žvyro dangos sluoksnis. Rekomenduojamas dangos storis 200-500 mm. Geotekstilinė membrana stabilizuoja ir sustiprina pagrindą – padidėja atsparumas įdubų, provėžų susidarymui (neprivaloma). |
| --- | --- | --- |

PASTABOS:

- Bendras ir tarpiniai pagrindo storiai nustatomi atsižvelgiant į būsimas dangų apkrovas, remiantis Statybos techniniame reglamente (STR) nustatytais reikalavimais.

- Kad užtikrinti tvarkingą išlietos dangos kraštą (briauną), turėtų būti sumontuoti tinkami betono, trinkelių, akmens, metalo ar aliuminio apvadai (bordiūrai).

- Addagrip liejama danga gali būti išlieta ant esamų senų asfalto ar betono paviršių, kurie yra tinkamos konstrukcijos, pagal esamą eismo srautą. Jeigu reikalinga, esantys senoje dangoje įtrūkimai turi būti pašalinti ir užpildyti polimero/cemento skiediniu.

- Liejant dangą ant betono, bet kokios betone esančios konstrukcinės siūlės / deformacinės įpjovos turi atsispindėti ir ant išlieto Addagrip dangos pavirčiaus.

- Maksimalus leistinas pagrindo (asfalto/ betono dangos) nelygumo nuokrypis neturėtų būti didesnis negu 3 mm, matuojant 1 m ilgio lyniuote.

- Jeigu kyla pavojus dėl vandens susikaupimo tam tikrose vietose, tarpinis pagrindas turėtų būti įrengtas laidus vandeniui arba įrengta vandenį surenkanti drenažo sistema.

Nurodyti skaičiai nesudaro specifikacijos. Jie atspindi tipines šio produkto turimas vertes.